ГОСТ 103-76: Полоса стальная горячекатаная

Сортамент
Hot-rolled steel stripe. 
Dimensions

1. Настоящий стандарт распространяется на стальную горячекатаную полосу общего назначения и стальную полосу для гаек шириной от 11 до 200 мм и толщиной от 4 до 60 мм.

2. По точности прокатки полосы изготовляют:

- повышенной точности - А;

- нормальной точности - Б.

3. Поперечное сечение, толщина, ширина и масса 1 м полосы должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

Таблица 1

| Ширина полосы b, мм | Macca 1 м полосы в кг при толщине a, мм |
| --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 46 50 55 60 63 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 125 130 140 150 160 170 180 190 200 | — 0,38 0,44 0,50 0,56 0,63 0,69 0,78 0,88 0,94 1,00 1,13 1,26 1,41 1,57 1,73 1,88 1,98 2,04 2,20 2,36 2,51 2,67 2,83 2,98 3,14 3,30 3,45 3,77 3,92 4,08 4,40 4,71 5,02 5,34 5,65 5,97 6,28 | 0,43 0,47 0,55 0,63 0,71 0,78 0,86 0,98 1,10 1,18 1,26 1,41 1,57 1,77 1,96 2,16 2,36 2,47 2,56 2,75 2,94 3,14 3,34 3,53 3,73 3,92 4,12 4,32 4,71 4,91 5,10 5,50 5,89 6,28 6,67 7,06 7,46 7,85 | — 0,56 0,66 0,75 0,85 0,94 1,04 1,18 1,32 1,41 1,51 1,70 1,88 2,12 2,36 2,59 2,83 2,97 3,06 3,30 3,53 3,77 4,00 4,24 4,47 4,71 4,95 5,18 5,65 5,89 6,12 6,59 7,06 7,54 8,01 8,48 8,95 9,42 | — 0,66 0,77 0,88 0,99 1,10 1,21 1,37 1,54 1,65 1,76 1,98 2,20 2,47 2,75 3,02 3,30 3,46 3,57 3,85 4,12 4,40 4,67 4,95 5,22 5,50 5,77 6,04 6,59 6,87 7,14 7,69 8,24 8,79 9,34 9,89 10,44 10,99 | — 0,75 0,88 1,00 1,13 1,26 1,38 1,57 1,76 1,88 2,01 2,26 2,51 2,83 3,14 3,45 3,77 3,96 4,08 4,40 4,71 5,02 5,34 5,65 5,97 6,28 6,59 6,91 7,54 7,85 8,16 8,79 9,42 10,05 10,68 11,30 11,93 12,56 | — — — 1,13 1,27 1,41 1,55 1,77 1,98 2,12 2,26 2,54 2,83 3,18 3,53 3,89 4,24 4,45 4,59 4,95 5,30 5,65 6,00 6,36 6,71 7,06 7,42 7,77 8,48 8,83 9,18 9,89 10,60 11,30 12,01 12,72 13,42 14,13 | — — — 1,26 1,41 1.57 1,73 1,96 2,20 2,36 2,51 2,83 3,14 3,53 3,92 4,32 4,71 4,95 5,10 5,50 5,89 6,28 6,67 7,06 7,46 7,86 8,24 8,64 9,42 9,81 10,20 10,99 11,78 12,56 13,34 14,13 14,92 15,70 | — — — — — 1,73 1,90 2,16 2,42 2,59 2,76 3,11 3,45 3,89 4,32 4,75 5,18 5,44 5,61 6,04 6,46 6,91 7,34 7,77 8,20 8,64 9,07 9,50 10,36 10,79 11,23 12,09 12,95 13,82 14,68 16,54 16,41 17,27 | — — — 1,51 1,70 1,88 2,07 2,36 2,64 2,83 3,01 3,39 3,77 4,24 4,71 5,18 5,65 5,93 6,12 6,59 7,06 7,54 8,01 8,48 8,95 9,42 9,89 10,36 11,30 11,78 12,25 13,19 14,13 15,07 16,01 16,96 17,90 18,84 | — — — — — 2,20 2,42 2,75 3,08 3,30 3,52 3,96 4,40 4,95 5,50 6,04 6,59 6,92 7,14 7,69 8,24 8,79 9,34 9,89 10,44 10,90 11,54 12,09 13,19 13,74 14,29 15,39 16,48 17,58 18,66, 19,78 20,88 21,98 | — — — — — 2,51 2,76 3,14 3,52 3,77 4,02 4,56 5,02 5,65 6,28 6,91 7,54 7,91 8,16 8,79 9,42 10,05 10,68 11,30 11,93 12,66 13,19 13,82 15,07 15,70 16,33 17,58 18,84 20,10, 21,35 22,61 23,86 25,12 | — — — — — — 3,11 3,53 3,96 4,24 4,52 5,09 5,65 6,36 7,06 7,77 8,48 8,09 9,18 9,89 10,60 11,30 12,01 12,72 13,42 14,13 14,84 15,54 16,96 17,66 18.37 19,78 21,20 22,61 24,02 25,43 26,85 28,26 |

Продолжение

| Ширина полосы b, мм | Macca 1 м полосы в кг при толщине a, мм |
| --- | --- |
|  | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 60 |
| 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 46 50 55 60 63 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 125 130 140 150 160 170 180 190 200 | — — — — — — — 3,92 4,40 4,71 5,02 5,65 6,28 7,06 7,85 8,64 9,42 9,89 10,20 10,99 11,78 12,56 13,34 14,13 14,92 16,70 16,48 17,27 18,84 19,62 20,41 21,98 23,55 26,12 26,09 28,26 29,83 31,40 | — — — — — — — — 4,84 5,18 5,53 6,22 6,91 7,77 8,64 9,50 10,36 10,88 11,23 12,09 12,95 13,82 14,68 15,54 16,41 17,27 18,13 19,00 20,72 21,59 22,46 24,18 25,90 27,63 29,36 31,09 32,81 34,54 | — — — — — — — — — — 6,28 7,06 7,85 8,83 9,81 10,79 11,78 12,36 12,76 13,74 14,72 15,70 16,68 17,66 18,64 19,62 20,61 21,59 23,55 24,53 25,51 27,48 20,44 31,40 33,36 35,32 37,29 39,25 | — — — — — — — — — — — — 8,79 9,89 10,99 12,09 13,19 13,85 14,29 15,39 16,48 17,58 18,68 19,78 20,68 21,98 23,08 24,18 26,38 27,43 28,57 30,77 32,97 35,17 37,37 30,56 41,76 43,96 | — — — — — — — — — — — — 9,42 10,60 11,78 12,95 14,13 14,84 15,31 16,48 17,66 18,84 20,02 21,20 22,37 23,55 24,73 26,90 28,26 29,44 30,62 32,97 35,32 37,68 40,04 42,39 44,74 47,10 | — — — — — — — — — — — — 10,05 11,30 12,56 13,82 15,07 15,83 16,33 17,58 18,84 20,10 21,35 22,61 23,86 25,12 26,38 27,63 30,14 31,40 32,66 35,17 37,68 40,19 42,70 45,22 47,73 50,24 | — — — — — — — — — — — — — 12,72 14,13 15,54 16,96 17,80 18,37 19,78 21,20 22,61 24,02 25,43 26,85 28,26 29,67 31,09 33,91 35,32 36,74 39,56 42,39 45,22 48,04 50,87 53,69 56,52 | — — — — — — — — — — — — — — 15,70 17,27 18,84 19,78 20,41 21,98 23,55 25,12 26,60 28,26 29,83 31,40 32,97 34,54 37,68 39,25 40,82 43,96 47,10 50,24 53,38 56,52 59,66 62,80 | — — — — — — — — — — — — — — — — 21,20 22,25 22,96 24,73 26,49 28,26 30,03 31,79 33,56 35,32 37,09 38,86 42,39 44,46 45,92 49,46 52,99 56,52 60,05 63,68 67,12 70,65 | — — — — — — — — — — — — — — — — — 24,73 25,52 — — 31,40 33,36 35,32 37,20 39,25 41,21 43,18 47,10 49,06 51,02 54,95 58,88 62,80 66,72 70,65 74,58 78,50 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 35,17 37,36 39,56 41,76 43,96 46,16 48,35 52.75 54,95 57,14 61,54 65,94 70,33 74,73 79,12 83,52 87,92 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 40,04 42,39 44,74 47,10 49,46 51,81 56,52 58,88 61,23 65,94 70,65 75,36 80,07 84,78 89,49 94,20 |

4. По требованию потребителя полосы изготовляют:

- толщиной 4,5 мм всех ширин;

- шириной 56 мм, толщиной до 36 мм вкл.;

- размерами 8Х117, 12Х27, 13Х'22, 13х25, 15х25, 17Х25, 17Х30, 19Х25, 19Х28, 19х34, 23х27, 23Х36, 24Х32, 24Х39, 26Х36, 26Х44, 27Х34, 32х39, 28Х 17, 34Х24 мм.

5. Предельные отклонения пo толщине и ширине полос общего назначения и полос для горячей штамповки гаек не должны превышать величин, указанных в табл. 2.

Таблица 2

| Толщина полосы, мм | Предельные отклонения, мм, по толщине полосы | Ширина полосы, мм | Предельные отклонения, мм, по ширине полосы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | повышенной | нормальной |  | повышенной | нормальной |
| От 4 до 6 вкл. | +0,2 -0,3 | +0,3 -0,5 | От 11 до 60 | +0,3 -0,9 | +0,5 -1,0 |
| Св. 6 до 16 вкл. | +0,2 -0,4 | +0,2 -0,5 | 63, 65 | +0,3 -1,1 | +0,5 -1,3 |
| Св 16 до 26 вкл. | +0,2 -0,6 | +0,2 -0,8 | 70; 75 | +0,3 -1,3 | +0,3 -1,4 |
| Св. 25 до 32 вкл. | +0,2 -0,7 | +0,2 -1,2 | 80; 85 | +0,5 -1,4 | +0,7 -1,6 |
| 36; 40 | +0,2 -1,0 | +0,2 -1,6 | 90; 95 | +0,6 -1,6 | +0,9 -1,8 |
| 45; 50 | +0,2 -1,5 | +0,3 -2,0 | 100; 105 | +0,7 -1,8 | +1,0 -2,0 |
| Св 50 до 60 | +0,2 - 1,8 | +0,3 -2,4 | 110 | +0,8 -2,0 | +1,0 -2,2 |
|  |  |  | 120; 125 | +0,9 -2,2 | +1,1 -2,4 |
|  |  |  | От 130 до 150 | +1,0 -4,4 | +1,2 -2,8 |
|  |  |  | От 150 до 180 | +1,2 -2,5 | +1,4 -3,2 |
|  |  |  | От 180 до 200 | +1,4 -2,8 | +1,7 -4,0 |

6. Предельные отклонения пo толщине и ширине шолос для холодной штамловки гаек не должны превышать величин, указанных в табл.3.

Таблица 3

| Толщина полосы, мм | Предельные отклонения, мм, по толщине полосы | Ширина полосы, мм | Предельные отклонения, мм, по ширине полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 От 6 до 12 14;16 18 | ±0,2 ±0,3 +0,3 - 0,4 ±0,4 | От 11 до 36 | ±0,4 |

7. Полосы изготовляют длиной:

- от 3 до 10 м - из углеродистой стали обыкновенного качества, низколегированной и фосфористой;

- от 2 до 6 м - из углеродистой качественной и легированной стали.

8. В зависимости от назначения полосы изготовляют:

- мерной длины;

- кратной мерной длины;

- мерной длины с остатком не более 15% массы партии;

- кратной мерной длины с остатком не более 15% массы партии;

- немерной длины.

Примечание. Остатком считаются полосы длиной не менее 2 м из углеродистой стали обыкновенного качества, низколегированной и фосфористой и длиной не менее 1 м из углеродистой качественной и легированной стали.

По соглашению потребителя с изготовителем допускается поставка полос ограниченной длины в пределах немерной.

9. При поставке полос немерной длины допускается наличие полос длиной от 2 до 3 м из углеродистой стали обыкновенного качества, низколегированной и фосфористой и длиной от 1 до 2 м из углеродистой качественной и легированной стали в количестве не более 10% массы партии.

10. Предельные отклонения по длине полос мерной или кратной мерной длины не должны превышать:

- +30 мм - для полос длиной до 4 м;

- +50 мм - для полос длиной св. 4 до 6 м;

- +70 мм - для полос длиной св. 6 м;

- +200 мм - для полос, получаемых со штрипсовых станов.

11. По соглашению изготовителя с потребителем полосы изготовляют в рулонах.

12. Притупление углов полос не должно превышать 0,2 толщины, но не более 3 мм.

13. Серповидность полосы не должна превышать:

- 0,2% длины - для полос класса 1;

- 0,5% длины - для полос класса 2;

По соглашению изготовителя с потребителем допускается изготовлять полосы с серповидностью до 0,8% любой измеряемой длины.

14. Измерение толщины, ширины полосы, а также серповидности производится иа расстоянии не менее 500 мм от конца шолосы и не менее 3 м от конца рулона.

15. Марки и технические требования устанавливаются соответствующими стандартами.

Примеры условных обозначений:

Полоса для холодной штамповки гаек нормальной точности прокатки Б, c серповидностью по классу 2, толщиной 10 мм и шириной 22 мм из стали марки Ст3кп:

Ш - Б - 2 10х22 ГОСТ 103—76
Полоса ———————————————

Ст3кп ГОСТ 6422—76

То же, повышенной точности прокатки А, с серповидностью по классу 1, толщиной 10 мм и шириной 22 мм, из стали марки 09Г2:

А - 1 10х22 ГОСТ 103—76
Полоса———————————————

09Г2 ГОСТ 535—58

При маркировке полос для холодной штамповки гаек в условном обозначении дополнительно указывается буква Ш.